Trost Ziegel
Postfach 61
73455 Essingen
Telefon 07365/820
Telefax 07365/8230

Ausschreibungstexte

______________________________________________________________________________________

Ausschreibungstext: POROTON BLOCKZIEGEL    SX 13

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Blockziegel SX 13
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-627

                                  Rohdichte: 0,7 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 6
                                  Zul. Druckspannung: 0,7 MN/m²
                                  R = 0,13 (W/mK) mit LM 21

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Dünnbett-Mörtel herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: POROTON BLOCKZIEGEL    T14

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Blockziegel T 14
                                  Ziegel DIN 105-2, HLZ B 6 - 0,7
                                  nach Übereinstimmungszertifikat

                                  Rohdichte: 0,7 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 6
                                  Zul. Druckspannung: 0,7 MN/m² LM 21
                                  Zul. Druckspannung: 0,9 MN/m² LM 36
                                  R = 0,14 (W/mK) mit LM 21
                                  R = 0,16 (W/mK) mit LM 36

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: POROTON BLOCKZIEGEL T 16

Pos.	Menge	           Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: UG/EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Blockziegel POROTON T 16
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-489
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  Rohdichte: 0,8 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 8 (12 auf Anfrage)

                                   R = 0,16 (W/mK) mit LM 21
                                   R = 0,18 (W/mK) mit LM 36

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                        _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Leichtmauer-Mörtel herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: POROTON BLOCKZIEGEL TE 0,16

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: UG/EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Blockziegel POROTON TE
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-340
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  Rohdichte: 0,8 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 8 (12 auf Anfrage)
                                   R = 0,16 (W/mK) mit LM 21
                                   R = 0,18 (W/mK) mit LM 36

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Leichtmauer-Mörtel herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: POROTON BLOCKZIEGEL T 0,18/0,21/0,24

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: UG/EG/OG.......
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Blockziegel Poroton T
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-383
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  Rohdichte: 0,8 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse:12
                                   R = 0,18 (W/mK) mit LM 21
                                   R = 0,21 (W/mK) mit LM 36
                                   R = 0,24 (W/mK) mit NM MG II a

                                  Wanddicke:  24,0   30,0    36,5 cm

          _______ m³                                                                      _______ DM         _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit oben genanntem Mörtel herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: HLZ BLOCKZIEGEL T

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außen- und Innenwände
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Leichthochloch-Blockziegel-T
                                  nach DIN 105/T2
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  Rohdichte: 0,8-1,0 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 12
                                  Normalmauermörtel MG IIa

                                  Wanddicke:  17,5   24,0   30,0 cm

          _______ m³                                                                      _______ DM         _______ DM

Pos.

                                  dt. wie Pos. vor, jedoch als 11,5 cm nicht tragende Innenwände

          _______ m²                                                                      _______ DM         _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 zu erstellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager 
zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: DECKENABMAUERUNG

Pos.	Menge	             Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                    Deckenabmauerung liefern und herstellen
                                    aus Trost-Deckenabmauerungs-Ziegeln
                                    nach DIN 105/T2
                                    Steinlänge: 49,7 cm, Steinbreite: 11,5 cm
                                    für.............. cm Deckenhöhe.
                                    Einschließlich baustellenseits innenseitig
                                    angebrachter .............. cm dicker Mineral-
                                    faserdämmplatten als Wärmedämmung.

          _______ lfdm                                                                 _______ DM           _______ DM

Ausschreibungstext: PLANZIEGEL    SX 11

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Planziegel SX 11
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-628

                                  Rohdichte: 0,6 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 6
                                  Zul. Druckspannung: 1,0 MN/m²
                                  R = 0,11 (W/mK)

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Dünnbett-Mörtel herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: PLANZIEGEL    SX 13

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Planziegel SX 13
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-628

                                  Rohdichte: 0,7 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 6
                                  Zul. Druckspannung: 1,0 MN/m²
                                  R = 0,13 (W/mK)

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Dünnbett-Mörtel herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: POROTON PLANZIEGEL    T 14

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Planziegel T 14
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-625/651

                                  Rohdichte: 0,7 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 8
                                  Zul. Druckspannung: 1,2 MN/m²
                                  R = 0,14 (W/mK)

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Dünnbett-Mörtel herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: POROTON PLAN T 16

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand im: UG/EG/OG ........
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Planziegel POROTON T 16
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-490
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  Rohdichte: 0,8 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 8
                                  Zul. Druckspannung: 1,4 MN/m²
                                  R = 0,16 (W/mK)

                                  Wanddicke:  24,0   30,0   36,5 cm

          _______ m³                                                                    _______ DM           _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 und den zum System gehörenden Ergänzungsziegel mit Dünnbett-Mörtel herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.
(Zulassung als Brandwand für 30 und 36,5 er Mauerstärke liegt vor).

 Ausschreibungstext: HLZ PLAN T

Pos.	Menge	          Leistung	            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außen- und Innenwände
                                  liefern und herstellen mit
                                  Trost-Plan-Hochlochziegeln-T
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-407
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  Rohdichte: 0,9 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 12
                                  Zul. Druckspannung: 1,6 MN/m²

                                  Wanddicke:  17,5   24,0  

          _______ m³                                                                      _______ DM         _______ DM

Pos.

                                  dt. wie Pos. vor, jedoch als 11,5 cm nicht tragende Innenwände

          _______ m²                                                                      _______ DM         _______ DM

Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen, sowie DIN 1053/1 mit Dünnbett-Mörtel zu erstellen. Der Anschluß an das Außenmauerwerk ist in Stumpfstoßtechnik satt vermörtelt, mit V 4a Edelstahlflachankern zug- und druckfest  (nur 17,5 + 24,0 tragende Innenwände) herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Ausschreibungstext: PLANFÜLLZIEGEL

Pos.	Menge	          Leistung		            Einheitspreis	          Gesamtpreis

                                  Einschalige Außenwand, Wohnungs-
                                  und Treppenhaustrennwand im:
                                  UG/EG/OG ...........liefern und herstellen mit
                                  Trost-Schallschutz-Planfüllziegel-T
                                  nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-537
                                  Hersteller: Trost GmbH & Co. 73457 Essingen

                                  17,5  Rohdichte: 1,8 kg/dm³
                                  24,0  + 30,0  Rohdichte: 2,0 kg/dm³
                                  Steinfestigkeitsklasse: 8
                                  Zul. Druckspannung: 1,7 MN/m²

                                  Wanddicke:  17,5   24,0   30,0 cm

          _______ m³                                                                      _______ DM         _______ DM

Die Ziegel sind nach den statischen Erfordernissen zu verarbeiten. Das Mauerwerk ist nach den Planunterlagen entsprechend DIN 1053, Teil 1 mit Dünnbettmörtel herzustellen und geschoßhoch mit Beton B 15, Körnung 0-16, mit Betonverflüssiger zu verfüllen.
Der Anschluß an das Außenmauerwerk ist in Stumpfstoßtechnik satt vermörtelt, mit V 4a Edelstahlflachankern zug- und druckfest  (nur 17,5 + 24,0 tragende Innenwände) herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500-er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.